ПР №6 2007г.

Изготовление вощины

Ю. Рождественский

623370 Свердловская обл.

Полевский р-н, с. Мраморское

ул. Восточная, д. 7

Прочитав о том, как делается вощина, решил тоже заняться ее производством для своих нужд. К тому же резиновые матрицы (матривокс) были мною приобретены довольно давно.

Поскольку автоклава у меня нет, обеззараживание воска произвожу 5-б-к.ратным кипячением в ванной из нержавейки размером 450 х 300 х 100 мм, где 4 части объема занимает вода, одну часть - воск. Кипячение каждый раз длится не менее получаса. Это не считая температурной обработки сотов при перетопке. После кипячения воск охлаждается до полного отвердевания и его нижний слой с посторонними включениями удаляется. Соты пчелосемей, в отношении заболеваний которых были сомнения, не откладывались для перетопки, а сжигались еще в период лечения пчел. Такие меры предосторожности обеспечивают здоровое состояние пасеки.

Из приспособлений для изготовления вощины мне понравилась своей простотой формовочная доска, предложенная И. Куклиным в «ПР» № 9, 2004 г. для получения восковых блинов, а для их опрессования - пресс, которым пользуется пермский пчеловод С. Кривошей. Но в обоих случаях я внес некоторые изменения в эти приспособления, казалось бы, мелкие, однако, на мой взгляд, облегчающие работу, а отдельные - улучшающие качество вощины. Так вместо толстой доски с закруглением с одной стороны я сделал рамку (рис. 1} из тонких досок - толщиной до 20 мм, у которой продольные стороны выполнены закругленными по радиусу 60-70 см. На закругление прибивается гвоздями длиной 10 мм, диаметром до 1 мм на расстоянии друг от друга 10-15 мм трехслойная фанера, абсолютно ровная, без сучков, трещин и выщербин. Так, чтобы головки гвоздей были немножко утоплены. С противоположной стороны прибивается вдоль рамки брусок 40 х 20 мм, являющийся ручкой при пользовании приспособлением, которое в дальнейшем будем называть шаблоном для изготовления восковых блинов или просто шаблоном. Шаблон вчерне готов.

Теперь нужно покрыть его олифой несколько раз с последующей просушкой и внутри наложить 1 -2 слоя краски так, чтобы при погружении в воск последний не мог просочиться во внутреннюю плоскость. Наружную же поверхность фанеры шаблона необходимо хорошо отшлифовать наждачной шкуркой.

Воск я разогревал на двухкомфорочной электроплите в ванне, размеры которой указаны выше. Она на 2/3 высоты заполняется водой, затем закладывается воск с таким расчетом, чтобы жидкость не достигала 1 см до кромки ванны. Разогрев воска производится не только до полного превращения его в жидкое состояние, но и до закипания воды. После этого электроплита выключается, а возникшие хотя бы в небольшом количестве воздушные пузырьки устраняются сдвиганием их небольшой фанеркой (10 х 15 см} к торцевой стенке ванны и оказываются на этой фанерке.

Рис. 1. Шаблон для получения восковых блинов

Оставлять воздушные пузырьки на поверхности воска нельзя, т.к. они будут включены в него при обмакивании шаблона и в дальнейшем при прессовании вощины приведут к ее браку Но, поскольку воздушные пузырьки возникают только при кипении, большой проблемы с их устранением не возникает, несмотря на то, что электроплиту приходится периодически включать на короткое время для поддержания у воска такого жидкого состояния, при котором не образуется волнистости поверхности блина, а излишки его быстро стекают при повороте шаблона, находящегося в ванне в горизонтальном положении, в вертикальное. Появление незначительной волнистости воскового блина свидетельствует о том, что t° воска следует вновь повысить, то есть включить электроплиту на 2-3 минуты, при I ступени нагрева. Моменты выключения ее тоже не трудно уловить, т.к. перед закипанием возникает характерный шипящий звук. Это сигнал «Выключи!»

Перед изготовлением восковых блинов шаблон должен быть прогрет минимум до комнатной t°, но лучше до 50-60°, В дальнейшем этот подогрев поддерживается наслаивающимся на шаблон горячим воском.

Чтобы восковой блин хорошо снимался с шаблона, перед обмакиванием его в воск необходимо на фанеру нанести тонкий слой оливкового масла, достаточно нескольких капель. Это делается каждый раз перед получением очередного блина. Особенно тщательно промазываются кромки фанеры шаблона в местах крепления ее к боковинам рамки. Я использую для этого куриное крылышко, погружая его в масло не более чем на 1 см, но можно смазывать и кисточкой.

Окунать шаблон в растопленный воск следует не весь сразу, а начиная с одной торцевой его стороны и как бы перекатывая по восковой поверхности ванны, а заканчивать обмахивание у другой торцевой стороны. Затем шаблон несколько секунд держится над ванной вертикально, чтобы стекли излишки воска и его тонкий слой застыл.

Цвет блина в это время становится белым. И шаблон вторично обмакивается в воск, погружаясь в него на толщину фанеры, но уже другой торцевой стороной, «прокатываясь» по воску ванны всей поверхностью фанеры. Такое обмакивание шаблона производится 3 раза, Этого вполне достаточно, чтобы получился восковой блин немного толще 1 мм. После шаблон с несколько отвердевшим воском на фанере переносится в ванну с холодной водой.

Для охлаждения будущего воскового блина я использую алюминиевую ванну размером 670 х 370 х 120 мм. Так же, как и в воске, шаблон «прокатывается» 3 раза по поверхности воды, а затем помещается на стол для снятия блина. Сначала ножом срезается воск по кромкам (по периметру) шаблона, и лист частично отделяется (отслаивается) от торцевой стороны, подхватывается руками и снимается. Но при этом восковой блин может немного растянуться и будет иметь поверхность, располагающуюся не строго в одной плоскости, что нежелательно. Для устранения этого небольшого недостатка я приспособился снимать блин обычным пчеловодным ножом для удаления забруса. Подводя нож под воск с одной торцевой стороны, отделяю лист от шаблона до половины его ширины. Затем точно таким же образом провожу : нож под второй частью блина. При этом восковой лист без каких-либо изменений формы легко снимается с шаблона.

Приспособление для прессования вощины я сделал, как и С. Кривошей - направляющие шпильки разместил по 2 шт. с каждой из сторон верхней плиты так, чтобы она не могла сдвинуться ни на миллиметр ни в одном направлении, предварительно совместив и поместив между плитами резиновые матрицы. Это экономит время на установку верхней плиты, что важно, так как подогретый восковой блин быстро остывает, твердеет и хуже пропечатывается. Верхняя плита пресса точно из такой же по толщине фанеры, а нижняя из трех слоев досок толщиной 20 мм, склеенных при взаимно перпендикулярном расположении одного слоя по отношению к следующему.

Прессование вощины провожу небольшим гидравлическим домкратом. Перед началом нижняя плита должна иметь t°  не менее комнатной (20° и выше), и резиновая матрица ее смазывается оливковым маслом, один раз для получения 3-4 вощин. Верхняя - нагревается в ванне с водой, имеющей t 50-60° С. Восковой блин тоже нагревается в воде с такой же t°, но в другой ванне и быстро укладывается на нижнюю резиновую матрицу, чтобы не успел остыть и отвердеть, накрывается верхней плитой и сжимается домкратом.  При снятии его вощина хорошо отделяется от нижней матрицы, смазанной растительным маслом и остается на верхней плите, где смазкой является только вода.

Изготовив небольшую партию вощины, я обнаружил дефект - неполное отпечатывание основания будущих пчелиных ячеек по краям вощины. Исправить это можно двумя способами, обеспечив постоянный подогрев нижней матрицы (плиты) или установив на верхнюю плиту под домкрат металлическую пластину толщиной 4-5 мм с ребрами жесткости до 5 мм, соответствующую размеру вощины, и увеличив давление домкрата.

Я пошел по второму пути, качество отпечатков ячеек на вощине улучшилось.

Уважаемая редакция! Обратил внимание на то, что авторы нередко помещая материал по какому-то вопросу, неосознанно выпускают из поля зрения «мелочи», что не дает понять суть материала. И это очень обидно, когда из-за неуказанной мелочи не воспринимается порой очень хорошее предложение.